## Slide 1: Renormalización Aplicada al Estudio de los Cuasicristales
Vicenta Sánchez Morales
Departamento de Física,
Facultad de Ciencias, UNAM
vicenta@unam.mx

## Slide 2
Visión General
1.- Introducción
- Sólidos cristalinos y amorfos
- Cuasicristales
- Propiedades Físicas

## Slide 3
Visión General
1.- Introducción
- Sólidos cristalinos y amorfos
- Cuasicristales
- Propiedades Físicas
2.- Método de renormalización

## Slide 4
Visión General
1.- Introducción
- Sólidos cristalinos y amorfos
- Cuasicristales
- Propiedades Físicas
2.- Método de renormalización
3.- Transporte electrónico
- Fórmula de Kubo-Greenwood
- Renormalización en espacio real
- Teorema de convolución
- Estados transparentes
- Cuantización de la conductancia
- Conductividad AC

## Slide 5
Visión General
1.- Introducción
- Sólidos cristalinos y amorfos
- Cuasicristales
- Propiedades Físicas
2.- Método de renormalización
3.- Transporte electrónico
- Fórmula de Kubo-Greenwood
- Renormalización en espacio real
- Teorema de convolución
- Estados transparentes
- Cuantización de la conductancia
- Conductividad AC
4.- Conclusiones

## Slide 6
Sólidos
Periódicos
Aperiódicos
14 Redes de Bravais
239 Grupos Espaciales
Clasificación

## Slide 7
Sólidos
Periódicos
Aperiódicos
Cuasicristales
Amorfos
Decagonal
Icosaedral
Octogonal
Dodecagonal
14 Redes de Bravais
239 Grupos Espaciales
Clasificación
Vidrio

## Slide 8
Sistemas
cúbico a = b = c a = b = g =90º
tetragonal a = b  c a = b = g =90º
ortorrómbico a  b  c a = b = g =90º
monoclínico a  b  c a = g =90º b90º
triclínico a  b  c a  b  g 90º
hexagonal a = b c a = b =90º g =120º
romboédrico a = b = c a=b= g 90º
Redes Cristalinas

## Slide 9
Sistemas
cúbico a = b = c a = b = g =90º
tetragonal a = b  c a = b = g =90º
ortorrómbico a  b  c a = b = g =90º
monoclínico a  b  c a = g =90º b90º
triclínico a  b  c a  b  g 90º
hexagonal a = b c a = b =90º g =120º
romboédrico a = b = c a=b= g 90º
Redes Cristalinas
14 Redes de Bravais

## Slide 10: Simetría y Propiedades
118 tipos de átomos
Diversos materiales

## Slide 11: Simetría y Propiedades
118 tipos de átomos
Diversos materiales
Secreto: Estructura y Composición Química

## Slide 12: Simetría y Propiedades
C60 Diamante Grafito
118 tipos de átomos
Diversos materiales
Secreto: Estructura y Composición Química

## Slide 13
Motivación
Estructuras
Propiedades
Ejemplos
Grafito
Diamante
Átomos de Carbón

## Slide 14
Motivación
Estructuras
Propiedades
Ejemplos
Grafito
Diamante
Un material duro, aislante eléctrico y un buen conductor térmico.
Átomos de Carbón

## Slide 15
Motivación
Estructuras
Propiedades
Ejemplos
Grafito
Diamante
Un material duro, aislante eléctrico y un buen conductor térmico.
Material suave, usado en lápices, buenos conductores eléctricos.
Átomos de Carbón

## Slide 16
Motivación
Estructuras
Propiedades
¿Que tipo de propiedades físicas tiene?
Ejemplos
Grafito
Diamante
Un material duro, aislante eléctrico y un buen conductor térmico.
Material suave, usado en lápices, buenos conductores eléctricos.
Cuasicristal
Átomos de Carbón

## Slide 17
Física del Estado Sólido
Sistema | Cristal | Cuasicristal | Amorfo
Estructura |  |  | 
Simetría | Traslacional | Orden de largo alcance | Orden de corto alcance
Función de Onda | Extendida | Crítica | Localizada

## Slide 18
“Fase metálica con orden orientacional de largo alcance y no tiene simetría translacional”
D. Shechtman, I. Blech, D. Gratias, and J.W. Cahn, Phys. Rev. Lett. 53, 1951 (1984).
Al0.86Mn0.14
Redes de Penrose
Primer Cuasicristal

## Slide 19
Cuasicristales
Zn56.8 Mg34.6 Ho8.7
Al60Li30Cu10
Aleaciones metálicas
I.R. Fisher et al., Phil Mag B 77, 1601 (1998).

## Slide 20
Cuasicristales
Zn56.8 Mg34.6 Ho8.7
Al60Li30Cu10
Aleaciones metálicas
Natural
En 2009, en las montañas de Koryak (Rusia) se descubrió un cuasicristal natural.
I.R. Fisher et al., Phil Mag B 77, 1601 (1998).
L. Bindi et al., Science 324, 1306 (2009).

## Slide 21
Tipos de Cuasicristales
* Cuasicristales con simetrías rotacionales de orden 8, 10 y 12 fueron encontradas después por Ranganathan, y sus colaboradores.
Octagonal Decagonal Dodecagonal

## Slide 22
Tipos de Cuasicristales
* Cuasicristales con simetrías rotacionales de orden 8, 10 y 12 fueron encontradas después por Ranganathan, y sus colaboradores.
Octagonal Decagonal Dodecagonal
* Después de las inevitables controversias que se presentaron en un inicio, la clave para entender estas nuevas simetrías finalmente fue encontrada en una generalización más amplia de la cristalografía, situándose en el hiperespacio, por sobre las 3-dimensiones.

## Slide 23
A
B
B
A
A
A
B
Redes de Fibonacci

## Slide 24
Propiedades Mecánicas.
(alta dureza y baja fricción superficial).
Propiedades Físicas

## Slide 25
Propiedades Mecánicas.
(alta dureza y baja fricción superficial).
Propiedades de Transporte.
(bajas conductividades térmica y eléctrica a mayor pureza, así como la anisotropía).
Propiedades Físicas

## Slide 26
Propiedades Mecánicas.
(alta dureza y baja fricción superficial).
Propiedades de Transporte.
(bajas conductividades térmica y eléctrica a mayor pureza, así como la anisotropía).
Propiedades Magnéticas.
(diferentes ordenes magnéticos son observados debido a la presencia de tierras raras en la aleación).
Propiedades Físicas

## Slide 27
Espacio Recíproco
- Teorema de Bloch:
- Primera zona de Brillouin: contiene todos los estados cuánticos del sistema.
Existen esencialmente dos opciones:
Tamaño Macroscópico

## Slide 28
Espacio Recíproco
- Teorema de Bloch:
- Primera zona de Brillouin: contiene todos los estados cuánticos del sistema.
2. Renormalización en el espacio real
- Consiste en reducir los grados de libertad del sistema, pero conservando su exacta participación en la solución final del problema.
Existen esencialmente dos opciones:
Tamaño Macroscópico

## Slide 29
Método de Renormalización
1
2
3
n




## Slide 30
Ecuación de Dyson:
Función de Green

## Slide 31
Ejemplo de Renormalización

## Slide 32
Ejemplo de Renormalización

## Slide 33
Ejemplo de Renormalización

## Slide 34
Ejemplo de Renormalización

## Slide 35
Ejemplo de Renormalización

## Slide 36
Ejemplo de Renormalización

## Slide 37
Densidad de Estados

## Slide 38
Densidad de Estados

## Slide 39
Densidad de Estados

## Slide 40
Densidad de Estados

## Slide 41
Densidad de Estados

## Slide 42
Densidad de Estados

## Slide 43
Densidad de Estados

## Slide 44
Modelo de Drude:
n= electrones por unidad de volumen
e=carga del electrón
 =tiempo de relajación
m= masa electrón
a) Clásico:
donde
Conductividad Eléctrica

## Slide 45
Modelo de Drude:
n= electrones por unidad de volumen
e=carga del electrón
 =tiempo de relajación
m= masa electrón
a) Clásico:
b) Semi-Clásico:
Ecuación de Boltzmann:
= velocidad de los portadores
e=carga del electrón
=tiempo de relajación
f0= distribución de equilibrio
donde
donde
Conductividad Eléctrica

## Slide 46
Fórmula de Kubo-Greenwood

## Slide 47
Fórmula de Kubo-Greenwood
donde

## Slide 48
Fórmula de Kubo-Greenwood
donde

## Slide 49
Fórmula de Kubo-Greenwood
donde

## Slide 50
Fórmula de Kubo-Greenwood
donde
V. Sánchez, and C. Wang, J. Phys. A: Math. Gen. 39, 8173 (2006).
Para una cadena periódica a T = 0:

## Slide 51
Procedimiento de Renormalización

## Slide 52
Procedimiento de Renormalización

## Slide 53
Procedimiento de Renormalización

## Slide 54
Procedimiento de Renormalización

## Slide 55
V. Sánchez, L.A. Pérez, R. Oviedo-Roa, and C. Wang, Phys. Rev. B 64, 174205 (2001).
Procedimiento de Renormalización

## Slide 56: Eficiencia Computacional
Tiempo de computo para la fórmula de Kubo-Greenwood en redes de 4N átomos, siendo N un número de Fibonacci, a través de tres métodos: por calculo directo de la función de Green (Cuadrados), usando inversión en una dimensión + convolución (triángulos) y por medio del método de renormalización+convolución (círculos). El calculo fue llevado a cabo en una estación de trabajo Silicon Graphics O2 con un procesador MIPS R12000.

## Slide 57: Teorema de Convolución

## Slide 58: Teorema de Convolución
- El Hamiltoniano de amarre fuerte a primeros vecinos con desorden de enlace en redes cúbicamente estructuradas es separable.

## Slide 59: Teorema de Convolución
- El Hamiltoniano de amarre fuerte a primeros vecinos con desorden de enlace en redes cúbicamente estructuradas es separable.

## Slide 60: Teorema de Convolución
V. Sánchez and C. Wang, Phys. Rev. B 70, 144207 (2004).
- El Hamiltoniano de amarre fuerte a primeros vecinos con desorden de enlace en redes cúbicamente estructuradas es separable.

## Slide 61: Cuantización en Nanosistemas
(a) R. de Picciotto, et al., Nature 411, 51 (2001). (b) A. Urbina, et al., Phys. Rev. Lett. 90, 106603 (2003).

## Slide 62
Conductancia en 2D y 3D

## Slide 63
Matriz de Sustitución S:
Fibonacci Generalizado

## Slide 64
Matriz de Sustitución S:
Eigenvalores de S:
Como
se satisfacen las condiciones de Pisot
Fibonacci Generalizado

## Slide 65
Matriz de Sustitución S:
Eigenvalores de S:
Como
se satisfacen las condiciones de Pisot
Condiciones de Pisot + [det(S) = 1]
Cuasiperiodicidad
Y el
Entonces para tener
Fibonacci Generalizado

## Slide 66
Coeficiente de Lyapunov (γ):
donde
T es la matriz de
Transferencia
total del sistema
La matriz total del sistema la podemos obtener:
Inverso de la razón de participación (IPR):
Localización

## Slide 67
Cadenas de FG con l=1 y m=1, 2 y 3
Cadenas de FG con l=2 y m=1, 2 y 3
Conductividad DC
N | m  1 | m  2 | m 3
l  1 | 433494438 for n  42 | 357913942 for n  29 | 315732482 for n  24
l  2 | 318281040 for n  23 | 268377089 for n  20 | 581130734 for n  19
l  3 | 239244623 for n  17 | 253841390 for n 16 | 187869862 for n  15
Número de átomos (N) en una cadena de (l,m) para generación n
F. Sánchez , V. Sánchez , C. Wang, J. Non-Crystalline Solid 450, 194 (2016).

## Slide 68
Estados Transparentes en =0
Soluciones analíticas
C. Wang, C. Ramírez, F. Sánchez and V. Sánchez, Phys. Status Solidi B 252, 1370 (2015).

## Slide 69
Promedio Espectral
 | l = 1 | l = 2 | l = 3
 | b=0.77(1-) | b=0.71(1-) | b=0.68(1-)
Promedio espectral de la conductividad eléctrica

## Slide 70
Nanoalambres Heterostructurados
(a) U.K. Gautam, et al., ACS Nano 2, 1015 (2008);
(b) J.R. Choi, et al., Nano Lett. 5, 2179 (2005);
(c) M.M. Adachi, et al., Nano Lett. 10, 4093 (2010).
(a) Ramificaciones NW
(c) Core-shell NW
(b) Segmentados NW

## Slide 71
Efecto Fano en el Espectro DC
Conductividad eléctrica para una cadena periódica (de 433494438 átomos) con una impureza tipo Fano de 34 átomos, que siguen un ordenamiento (a) periódico con integrales de salto tA=tB=tFP o (b) cuasiperiódico con tA=tFF y tB =t.
C. Ramírez and V. Sánchez Phys. Status Solidi A 210, 2431 (2013).

## Slide 72
Impurezas tipo Fano-Anderson

## Slide 73
AC Variando Enlaces
V. Sánchez and C. Wang, Philosophical Magazine 95, 326 (2015).

## Slide 74
AC con Temperatura
V. Sánchez and C. Wang, Philosophical Magazine 95, 326 (2015).

## Slide 75
Nanoalambre Segmentado con Core-Shell

## Slide 76
Nanoalambre Segmentado con Core-Shell

## Slide 77
Conductancia AC g(µ,,0)/g0 (líneas rojas), siendo g0=2e2/h el cuanto de conductancia, para nanoalambres segmentados con un ordenamiento tipo Fibonacci en comparación con el caso balístico (círculos) con las mismas dimensiones.
AC de Nanoalambre Segmentado
V. Sanchez and C. Wang, Int. J. of Computational Materials Science and Engineering 1, 1250003 (2012).

## Slide 78
Conductancia AC de Nanoalambres
Core-shell NW (E=2|t|)
Segmentados NW
Periódico NW
Core-shell NW (E=10|t|)
Drude behavior

## Slide 79
N=433494438 átomos y tA/tB=0.8
Dependencia de la parte Imaginaria
C. Wang, F. Salazar and V. Sanchez, Nano Lett. 8, 4205 (2008).

## Slide 80
Teoría vs Experimento
Cuasicristal decagonal
D.N. Basov, et al., Phys. Rev. Lett. 72, 1937 (1994).
Notes: The electrical conductance at zero temperature (g) versus the frequency of the applied electric field () for two 2D tapes of 16558014290 atoms with periodic (open circles) and quasiperiodic (solid circles) order on the longer side, at the same time quasiperiodic and periodic order on the shorter side, respectively. The external electric field is applied along the longer side. Inset: The optical conductivity measured in a decagonal Al65Co17Cu18 quasicrystal [Phys. Rev. Lett. 72, 1937 (1994)].

## Slide 81
Conclusiones
El cuasicristal es una nueva forma de estructurar átomos en la materia.
Las simetrías ocultas en los cuasicristales son determinantes para sus propiedades.
Las estructuras cuasiperiódicas artificiales abren una perspectiva hacia el diseño de nuevos materiales.
El grupo de renormalización en el espacio real constituye un método eficiente y exacto para el estudio de los cuasicristales, dada la ausencia del espacio recíproco.
La existencia de un nuevo estado transparente ubicado en un centro de autosimilaridad dentro del modelo de enlaces de Fibonacci generalizado.
El promedio espectral de conductancia muestra un decaimiento que sigue una ley de potencias, la cual revela la naturaleza crítica de los estados.

## Slide 82
Conclusiones
El espectro de la conductividad AC es altamente sensible a las condiciones de frontera del sistema.
Existen picos de resonancia AC significativamente más altos que los del caso balístico para varias  y .
Las frecuencias de resonancia () están determinadas por la diferencia de las eigenenergías, las cuales pueden ser explicadas por la regla de oro de Fermi.
En general, la heteroestructuras compuestas por Core-Shell, segmentadas o con impurezas tipo Fano-Anderson disminuyen la conductividad electrica DC, pero causan altas resonancias en el espectro de conducción AC.

## Slide 83
Gracias por su atención

## Slide 84
Analytical Study

## Slide 85
Analytical vs Numerical Results
21/21

## Slide 86
Application to Labyrinth Tiling
Convolution
S. Thiem, et al., Eur. Phys. J. B 83, 415 (2011).

## Slide 87
2D Density of States
2D generalized Fibonacci lattices
Labyrinth tiling
N | m = 1 | m = 2 | m = 3
l = 1 | 433494438 4182 | 357913942 5462 | 3157324822684
l = 2 | 3182810403364 | 268377089 4241 | 581130734 3282
l = 3 | 239244623 5117 | 253841390 2754 | 187869862 4402
N | m = 1
l = 1 | 433494438 378
l = 2 | 318281040578
l = 3 | 239244623 470

## Slide 88
Fermi’s Golden Rule
E.N. Economou, Green’s Functions in Quantum Physics 2nd Ed. (1983) p.153

## Slide 89
21/30
Soluciones Analíticas
- Red cuadrada periódica:
- Cadena periódica:
V. Sánchez et. al. Phys. Rev. B 64,174205 (2001).

## Slide 90
Quasicristales meta estables
1.- Solidificación rápida (105 - 109 K/s).
2.- Reacción de estado sólido.
3.- Fundición por Láser o electrones.
Quasicristales estables
· Fundición convencional
Quasicristal monofásico,
Difracción de Rayos X,
Medición de transporte.
Al6 Li3 Cu fase icosahedral,
Al72 Ni20 Co8 fase decagonal.
6/30
Síntesis de Cuasicristales

## Slide 91
1.- Anómala conducción eléctrica a bajas temperaturas {σ(T)T}.
2.- Muy bajas temp. (i-Al70.5Pd21Re3.5): σ(T)= 0exp[-(T0/T)1/4].
3.- Menor conductividad al eliminar defectos estructurales.
4.- Conductividad óptica crece linealmente con la frecuencia.
{Teoría de Drude: σ()= 0/(1-i) Re[σ()]=0/(1+22)}
1.- J. Delahaye, et al., Phys. Rev. Lett. 81, 4204 (1998).
2.- C.C. Homes, et al., Phys. Rev. Lett. 67, 2694 (1991).
8/30
Transporte Electrónico